Rephalt 0/4

Rephalt 0/8

Asfaltová směs zastudena

PŘEHLED O VÝROBKU

Popis výrobku: 	Černá, 1-komponentní asfaltová směs z tvrdé kamenné drti a speciálního pojiva s vytvrzovacími vlastnostmi, bez rozpouštědel.

Zvláštní vlastnosti: 	- zpracovatelná zastudena

- okamžitě stálá proti dešti

- okamžitě zatížitelná

- výborná stálá odolnost

- žádné promaštění fluxovacími oleji jako u tradiční směsi zastudena

- ekologická

- recyklovatelná

- necitlivá na mráz

- bez rozpouštědel

Oblasti použití: 	Zapustitelná na plochy všemožných zatěžovacích kategorií v tloušťce vrstvy od 5 - 20 mm (REPHALT 0/4) popř. 5 - 50 mm (REPHALT 0/8). K zasypání výtluk (poškození vozovky) a vrtných jader, vyrovnání úrovňových rozdílů. Opravné práce na drénový asfalt a asfalt z živičné (pro povrch vozovek) drťové směsi; pro uplatnění v pozemním stavitelství, např. výstavba malých ramp pro vysokozdvižné vozíky, k opravě puklin v betonu nebo v podlahách z litého asfaltu, trhlin aj. Pro uplatnění v oblastech nádraží, nádražních nástupišť atd. Násypné práce k opravám kanálových šachet.

Odolnosti:

Chemická: 	Voda, solné roztoky, neodolná vůči olejům, tukům, rozpouštědlům.

Mechanická: 		Odolná vůči slabému tlakovému a nárazovému napětí.

Povětrnost:		Je odolná vůči naprostému proschnutí.

Odstín: 		Černý.

TECHNICKÁ DATA

Hustota:	 	2 kg/l

Odolnost proti dešti

(20°/65 % relativní

vlhkosti): 		Cca. 2 hod.

Spotřeba: 		Cca. 2-2,5 kg na 1 liter plněného obsahu.

25 kg stačí k zasypání 1 m2 plochy při 1 cm tloušťky vrstvy.

REPHALT/REFUG VORANSTRICH: 0,3 - 0,5 kg/m2.

POKYNY K PROVÁDĚNÍ

Příprava povrchu:	Podklad musí být bezolejný a bezprašný, pevný a drsný. Může být matově vlhký.

Zpracování: 		Při instalaci na beton a u tenčích vrstev, popř. u zvláštních požadavků na přilnavost vrstvy a boční přilnavost, se podklady, popř. okraje staré zástavby, natřou základní barvou REPHALT/REFUG VORANSTRICH.

Směs se lehce navýší lopatou nebo zednickou lžíci na podklad a hráběmi nebo zednickou lžíci se rozdělí. Nyní se REPHALT-vrstva postříká dostatečně vodou tak, že voda může proniknout skrz otevřenou strukturu a smáčet veškerou směs. Na 25 kg směsi jsou zapotřebí minimálně 2 l vody. Bezprostředně poté se směs zahustí. U maloplošných úseků stačí ruční zhutňování, pro větší plochy se doporučuje válec nebo vibrační deska.

Čekací doby: 	Mezi základním nátěrem a prvním nátěrem max. 1/2 hod.

Závěrečná doba

schnutí: 	Okamžitě je dána pevnost proti dešti, během následujících hodin nastane přibývání pevnosti na konečný stav.

Čištění nářadí: 	Ředidlo: VERDÜNNUNG 149 nebo čistící prostředek: REINIGUNGSMITTEL K

Skladování: 	Skladovat dobře uzavřené a v chladu.

Částečně vyprázdněná, resp. otevřená balení utěsnit a co nejdříve zpracovat, aby přístup vlhkosti vzduchu nezpůsoboval v balení pozvolné vytvrdnutí.

Doba skladování: cca. 1 rok.

Bezpečnostní upozornění

a předpisy:		Uchovávat mimo dosah dětí. Při styku s pokožkou okamžitě omýt velkým množstvím vody. Nosit vhodné ochranné rukavice.

Likvidace: 	Předat do sběrny se zvláštním odpadem nebo odevzdat na skládce s problémovými látkami.