# S I L O   A V E R T O L

## JEDNOsložkový nátěr SILÁŽNÍCH JAM

POPIS VÝROBKU: SILO 	AVERTOL je jednosložkový, černý bitumenový nátěr, který obsahuje specielní druhy bitumenu bez obsahu fenolu.

SILO AVERTOL  vytvoří po úplném vytvrzení černý, hladký ochranný film, který je plastický, bez zápachu, fyziologicky nezávadný. Vykazuje vysokou odolnost vůči krmným směsím s obsahem silážových kyselin.

POUŽITÍ:                 SILO AVERTOL  je vysoce kvalitní povrchová úprava ocelových a betonových částí silážních jam, která je ochraňuje vůči silážním kyselinám a zároveň slouží jako izolace proti vlhkosti.

O D O L N O S T:

chemická:	SILO AVERTOL je odolný vůči vodě, zředěným kyselinám a louhům

do 2 % koncentrace, vůči silážním kyselinám a neutrálním solím.

teplota suchá:	až 70° C

vlhká:	až  50° C

BARVA:	černá

TECHNICKÉ ÚDAJE:

hustota:		cca. 0,88 kg/l

pevné fáze x % obj.:   cca. 45 %

bod vzplanutí:	cca. 35°C

tloušťka vrstev:	40 m suchého filmu odpovídá 90 m zamokra.

počet vrstev:		2 - 4

spotřeba:		teoreticky:	při 40 m suchého filmu:		0,09 l/m2

prakticky:	při 40 m suchého filmu na hladký podklad :	   cca.	0,14 l/m2, 1 nátěr

prakticky:	při 40 m suchého filmu na hrubý podklad :	   cca.	0,22 l/m2,  1 nátěr

doba vysychání:	podle DIN 53150 při 40 m při 23°C:

stupeň vysychání 1 :  cca. 2 hodiny

stupeň vysychání 4 :  cca. 2 1/2 hodiny

ředidlo:		Ředidlo č. 149

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

ocel:	Povrch nutno očistit  na stupeň čistoty St 3.

beton:	Betonové plochy musí být pevné a čisté, bez prachu. Cementové šlemy a zbytky odbedňovacích prostředků nutno odstranit.	Případné nerovnosti nebo lunkry nutno vyrovnat např. pomocí malty PLANFIX RZ, nebo DISBOCRET MÖRTEL 520.

SYSTÉM VRSTEV:

Ocel a beton :	2 – 3 vrstvy SILO AVERTOL v horních částech silážních jam

3 – 4 vrstvy SILO AVERTOL ve spodních částech silážních jam

ZPRACOVÁNÍ:	SILO AVERTOL před použitím dobře promíchat, u silně nasákavých podkladů naředit  5 % ředidla 149.

.                                  SILO AVERTOL  se nanáší štětcem, válečkem,  nebo stříkací pistolí.

Vhodným stříkacím zařízením, tlak 3-5 barů, min.  šířka trysky 1,2 mm.

ČEKACÍ DOBY:	Mezi jednotlivými nátěry s SILO AVERTOL 24 – 48 hodin

ZÁVĚREČNÁ DOBA SCHNUTÍ:

8 – 10 dní, dobře větrané, pak lze naplnit krmivem.

PŘETÍRÁNÍ STARÝCH NÁTĚRů:

Staré nátěry  s SILO AVERTOL je nutno důkladně očistit až na soudržný podklad, včetně odstranění zbytků siláže. Nutno vyčkat důkladného proschnutí.

První nátěr naředit 5 % ředidla 149.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:	Ředidlo č. 149

SKLADOVÁNÍ:	V původních  dobře  uzavřených obalech lze skladovat v chladném a suchém prostředí 2 roky.

BEZPEČNOSTNÍ  POKYNY : držte se údajů uvedených v bezpečnostních listech

LIKVIDACE:	Nelikvidovat dohromady s běžným domácím odpadem, ale deponovat na skládkách, které jsou k tomuto účelu určeny.