## S T E I N F L U A T  L  A G R O

### PROSTŘEDEK K LEŠTĚNÍ

POPIS VÝROBKU: 	STEINFLUAT L AGRO je bezbarvá, leštitelná impregnace na bázi tvrdého vosku. Odpuzuje vodu  a je odolná vůči povětrnostním vlivům. Lze pocházet a povrch je odolný proti skluzu, obzvláště tehdy, je-li vyleštěn do vysokého  lesku.

POUŽITÍ: 	STEINFLUAT L AGRO se používá k povrchové úpravě broušených podlah z umělého a přírodního  kamene, teraca, kamenných fasád, soklů, náhrobních kamenů, kamenných portálů a keramických fasád. Není vhodný pro glazované  dlaždice.

STEINFLUAT L AGRO je vhodný i pro neleštěné, lehce nasákavé plochy. Používá se v exteriéru i interiéru.

T E C H N I C K É  Ú D A J E :

hustota: 	0,78 kg/l

bod vznětu: 	37° C

spotřeba: 	0,10 - 0,20 l/m2 - podle nasákavosti podkladu

ředidlo: 	neředí se

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Silně znečištěné plochy očistit (případně umýt a nechat uschnout).

ZPRACOVÁNÍ:

Pomocí čisté měkké tkaniny napouštět podklad. Plocha musí být stejnoměrně nasycena.

Po odpaření rozpouštědla lze plochu měkkou tkaninou nebo kartáčem leštit. Nenanášet příliš  mnoho STEINFLUATu L, protože by se mohly objevit - především na tmavých plochách - šedé  skvrny.

SKLADOVÁNÍ: 	V uzavřených původních obalech lze neomezeně dlouho skladovat. Při teplotách nižších než  +15° C se může vosk oddělit. Zahřáním v nádobě  s teplou vodou se opět vosk rozpustí.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY:

STEINFLUAT L AGRO je vznětlivý. Zabránit styku se zápalnými zdroji a otevřeným ohněm. Nesmí se dostat do rukou dětí. Neskladovat spolu potravinami, nápoji a krmivy. Používat jen v dobře větraných prostorách.