## S T E I N F L U A T   W   A G R O

### SAMOLEŠTÍCÍ EMULZE

POPIS VÝROBKU: 	STEINFLUAT W AGRO je bezbarvý vodný uzavírací nátěr na bázi tvrdého vosku s přídavkem syntetických přísad.

STEINFLUAT W AGRO je na vodné bázi, lze pocházet a je odolný proti skluzu. Má samoleštící schopnost.

POUŽITÍ: 	STEINFLUAT W AGRO se používá k leštění umělého a přírodního kamene, teraca, kamenných desek, neglazovaných dlaždic, klinkru. Není vhodný pro silně nasákavé plochy (pro takové je lepší KLINKERÖL AGRO. Delší doby schnutí). Vhodný jen pro interiéry.

T E C H N I C K É  Ú D A J E :

hustota: 	1,0 kg/l

počet vrstev: 	1 - 2, v případě obzvláště drsných podkladů i  více vrstev

spotřeba: 	0,10 - 0,20 kg/m2 - podle nasákavosti podkladu na 1 nátěr

ředidlo: 	voda

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Povrch musí být čistý, zbaven všech mastnot a nečistot. Před nanášením musí být suchý.

Staré vrstvy vosku nutno odstranit vhodným  čistícím prostředkem (např. AVUS REINIGER), jinak hrozí nebezpečí nedostatečného zesítění.

ZPRACOVÁNÍ:

Pomocí čisté měkké tkaniny napouštět podklad. Plocha musí být stejnoměrně nasycena.

Nanášet ve slabých vrstvách. V případě drsných podkladů nutný několikanásobný nátěr, aby se docílilo požadovaného lesku.

Jestliže se vyskytují vrstvy starého voskového leštidla, je vhodné staré vrstvy nejdříve  odstranit.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 	vodou, případně smáčedly.

SKLADOVÁNÍ: 	V uzavřených původních obalech lze v chladnu 1 rok skladovat. Sklady musí být mrazuvzdorné.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY:

STEINFLUAT W AGRO není nebezpečný ve smyslu zákona o chemikáliích. Nesmí se dostat do rukou dětí.