1. Receptura pro míchání sanační malty s příměsí Ravenit WDP

a volně ložených materiálů

- Složení:  -    čistý plavený říční písek

- čistý portlandský cement (ne struskoportland)

- hašené vápno

- voda

- Množství vody ve směsi: záleží na vlhkosti písku, konzistenci a množství vápna ve směsi. Není možno dát jedinou správnou recepturu. Pozor, pokud je písek vyloženě mokrý (venku po dešti, zasněžený), není možno dopracovat se k polosuché směsi v míchačce! U suchého písku dáváme na začátek do 125 l míchačky asi tři čtvrti kýblu vody, pak dle potřeby - aby v míchačce nebyl ani suchý cement ani suchý písek.

- Množství Ravenitu WDP ve směsi: jednoduše - vápno (suché) + cement = pojivo, Ravenit =1,5 - 2% hmotnosti suchého pojiva. Vychází to zhruba na 0,15 l  na 60 l míchačku, 0,30 l na 125 l míchačku atd. Dávkování se nesmí brát na lehkou váhu a je třeba mít na stavbě  váhu. Nesmí se v žádném případě předávkovat.

- Množství písku: dle předpisu, tj. na 2 lopaty suchého pojiva (vápno + cement) přijde 5 lopat písku. Do 125 l míchačky se vejde cca. půl pytle cementu (nedáváme-li vápno) a 12 lopat písku. Míchačka nesmí být plná, aby se směs důkladně promíchala.

- Množství vápna: vždy méně než cementu. Je-li vápna moc, má omítka po vyschnutí špatnou pevnost. Pro mokré zdivo se doporučuje čistá cementová malta. Pozor, jestliže se cementová malta zatočí ocelovým hladítkem, je omítka příliš hladká a špatně by  na ní chytala např. minerální  barva.

- Postup míchání:

- Voda (viz. výše)

- Ravenit (viz. výše) - směs začne pěnit (čím více pěny, tím lépe), doba míchání max. 5 minut

- Cement - postupně, aby se udržela pěna, ale nezůstaly hrudky, či suchý cement

- Případně vápno, jako vápenná kaše

- Písek - přidávat tak dlouho, až se začnou tvořit kuličky jako švestky

- Zbytek vody dle potřeby

- Bude-li se pokračovat v míchání na další směs, je lepší míchačku nemýt, ale ponechat trochu malty ze stěn uvnitř - rychleji se namíchá pěna z Ravenitu a vody

- Nahazování:

- Nástřik čistou cementovou maltou bez Ravenitu WDP.

- 1-2 nahození připravené směsi s Ravenitem WDP.

- Jemná omítka z cementové malty bez Ravenitu WDP.

8.   Teplota zpracování:

Práce neprovádět při teplotách nižších než 5°C, při teplotách nad 20°C

Malta by měla být zpracována během cca 30 minut.

9.    Spotřeba:

Cca. 1 litr Ravenitu WDP pro 6 – 10 m2 / omítkové tloušťce 20 mm/

10.  Balení:    5 kg /kanystr/

25 kg/kanystr/

Receptura bez obsahu vápna pro míchání  sanační malty s

### Ravenitem WDP + Cementový potěr EBF speciál hrubý

Spotřeba:  12 kg / cm / m2

Spotřeba:   0,14 kg ( nebo 0,15 ltr ) přísady Ravenit WDP na 25 kg pytel cementového

potěru  EBF speciál hrubý

Pracovní postup míchání a aplikace viz bod 6. , 7. a 8.

Orientační rozpočet:

Cena hotové sanační omítky (Ravenit WDP + EBF speciál hrubý)  =   4,50 Kč / kg